附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国    北京

（2015年12月）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 同位素丰度（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 234U |  | 235U |  | 236U |  | 238U |  |
|  |  |  | 原子分数 | 质量分数 | 原子分数 | 质量分数 | 原子分数 | 质量分数 | 原子分数 | 质量分数 |
| 八氧化三铀中铀同位素标准物质 | GBW04483 | 标准值 | 0.00544 | 0.00535 | 0.72110 | 0.71206 |  |  | 99.27346 | 99.28259 |
|  |  | 不确定度 | 0.00021 |  | 0.00052 |  |  |  | 0.00056 |  |
|  | GBW04484 | 标准值 | 0.0105 | 0.0104 | 1.5187 | 1.4998 | 0.0021 | 0.0021 | 98.4686 | 98.4877 |
|  |  | 不确定度 | 0.0008 |  | 0.0012 |  | 0.0002 |  | 0.0014 |  |
|  | GBW04485 | 标准值 | 0.0144 | 0.0142 | 2.0271 | 2.0020 | 0.0034 | 0.0034 | 97.9551 | 97.9805 |
|  |  | 不确定度 | 0.0004 |  | 0.0014 |  | 0.0002 |  | 0.0015 |  |
|  | GBW04486 | 标准值 | 0.0175 | 0.0172 | 2.5322 | 2.5010 | 0.0046 | 0.0046 | 97.4457 | 97.4772 |
|  |  | 不确定度 | 0.0004 |  | 0.0019 |  | 0.0003 |  | 0.0020 |  |
|  | GBW04487 | 标准值 | 0.0206 | 0.0203 | 3.0369 | 2.9997 | 0.0059 | 0.0058 | 96.9366 | 96.9742 |
|  |  | 不确定度 | 0.0006 |  | 0.0023 |  | 0.0004 |  | 0.0024 |  |
|  | GBW04488 | 标准值 | 0.0238 | 0.0234 | 3.4445 | 3.4025 | 0.0071 | 0.0070 | 96.5246 | 96.5670 |
|  |  | 不确定度 | 0.0005 |  | 0.0024 |  | 0.0006 |  | 0.0025 |  |
|  | GBW04489 | 标准值 | 0.0271 | 0.0267 | 3.8486 | 3.8019 | 0.0143 | 0.0142 | 96.1100 | 96.1573 |
|  |  | 不确定度 | 0.0007 |  | 0.0028 |  | 0.0004 |  | 0.0029 |  |
|  | GBW04490 | 标准值 | 0.0306 | 0.0301 | 4.2574 | 4.2059 | 0.0209 | 0.0208 | 95.6910 | 95.7432 |
|  |  | 不确定度 | 0.0007 |  | 0.0028 |  | 0.0005 |  | 0.0029 |  |
|  | GBW04491 | 标准值 | 0.0331 | 0.0325 | 4.5583 | 4.5034 | 0.0257 | 0.0255 | 95.3829 | 95.4385 |
|  |  | 不确定度 | 0.0005 |  | 0.0029 |  | 0.0005 |  | 0.0030 |  |
|  | GBW04492 | 标准值 | 0.0458 | 0.0451 | 6.0607 | 5.9888 | 0.0514 | 0.0510 | 93.8420 | 93.9151 |
|  |  | 不确定度 | 0.0004 |  | 0.0042 |  | 0.0008 |  | 0.0043 |  |
|  | GBW04493 | 标准值 | 0.0632 | 0.0622 | 8.1146 | 8.0204 | 0.0864 | 0.0858 | 91.7358 | 91.8316 |
|  |  | 不确定度 | 0.0004 |  | 0.0051 |  | 0.0006 |  | 0.0051 |  |

研制单位：中核建中核燃料元件有限公司（宜宾市）

中国原子能科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编号 | 标准值及 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不确定度 | Ag | As | Bi | Cd | Co | Cu | Ga | Ge | In | Mo | Ni | Pb | Sb | Sc |
| 铜铅锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07367 | 标准值 | 103 | 0.111* | 71.4 | 0.021* | 79.5 | 3.40* | 11.68 | 1.41▲ | 5.60 | 54.8 | 23.8 | 2.96* | 0.014* | 3.82 |
|  |  | 不确定度 | 6 | 0.007* | 2.8 | 0.001* | 3.8 | 0.07* | 0.96 | 1.05~1.50 | 0.42 | 3.0 | 1.2 | 0.07* | 0.002* | 0.34 |
| 铜镍钴矿石成分分析标准物质 | GBW 07368 | 标准值 | 8.77 | 0.050* | 5.67 | 2.18 | 0.140* | 1.25* | 6.03 | 1.02 | 0.35 | 12.4 | 5.30* | （78） | 35.7 | 9.08 |
|  |  | 不确定度 | 0.96 | 0.007* | 0.48 | 0.22 | 0.007* | 0.05* | 0.72 | 0.12 | 0.03 | 1.2 | 0.19* |  | 3.4 | 0.62 |
| 钨锡铋矿石成分分析标准物质 | GBW 07369 | 标准值 | 125 | 0.055* | 1.78* | 44.5 | 18.1 | 0.211* | 15.32 | 2.76 | 6.11 | 0.361* | 0.065* | 0.68* | 34.5 | 17.8 |
|  |  | 不确定度 | 8 | 0.007* | 0.11* | 4.4 | 0.8 | 0.014* | 0.72 | 0.26 | 0.40 | 0.019* | 0.004* | 0.05* | 1.4 | 1.1 |
| 锡铅铜矿石成分分析标准物质 | GBW 07370 | 标准值 | 43.2 | 0.92* | 0.033* | 31.0 | 2.62 | 0.229* | 13.2 | 1.22 | 36.7 | 75 | 10.2 | 2.08* | 0.012* | 0.91 |
|  |  | 不确定度 | 2.6 | 0.05* | 0.003* | 3.2 | 0.22 | 0.011* | 1.1 | 0.08 | 3.2 | 4 | 1.1 | 0.04* | 0.001* | 0.09 |
| 砷铜锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07371 | 标准值 | 0.67 | 15.22* | 12.86 | 2.18 | 2.01 | 162 | 1.45 | 0.39 | 2.37 | 18.2 | 10.0 | 0.015* | 0.050* | 1.02 |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.96* | 0.94 | 0.22 | 0.28 | 11 | 0.17 | 0.06 | 0.28 | 1.8 | 0.6 | 0.002* | 0.004* | 0.14 |
| 铅锌镉矿石成分分析标准物质 | GBW 07372 | 标准值 | 94.6 | 0.056* | 3.10 | 0.012* | 17.69 | 0.044* | 30.7 | 15.35 | 0.77 | 0.012* | 16.8 | 7.90* | 0.011* | 4.85 |
|  |  | 不确定度 | 4.6 | 0.003* | 0.38 | 0.001* | 0.94 | 0.003* | 1.9 | 0.75 | 0.09 | 0.001* | 1.4 | 0.15* | 0.001* | 0.36 |
| 铼钼矿石成分分析标准物质 | GBW 07373 | 标准值 | 7.01 | 55.0 | 27.2 | 2.02 | 33.2 | 0.29* | 15.4 | 1.82 | 1.29 | 9.09* | 51.1 | (97.8) | 2.97 | 9.24 |
|  |  | 不确定度 | 0.66 | 3.6 | 1.8 | 0.36 | 1.7 | 0.02* | 0.9 | 0.11 | 0.32 | 0.28* | 3.2 |  | 0.58 | 0.52 |
| 辉锑矿石成分分析标准物质 | GBW 07374 | 标准值 | 2.61 | 0.212* | 5.56 | 1.45 | 26.7 | 52.3 | 7.10 | 2.23 | 0.038 | 10.3 | 17.4 | （97） | 8.55* | 4.38 |
|  |  | 不确定度 | 0.38 | 0.014* | 0.58 | 0.13 | 1.7 | 2.6 | 0.64 | 0.16 | 0.008 | 1.8 | 2.6 |  | 0.36* | 0.28 |

| 名 称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Se | Sn |  | Te |  | Th |  | Tl |  | U |  | W |  | Zn* |  | Zr |  | Re |  | La |  | Ce |  |  | Pr | Nd |  |
| 铜铅锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07367 | 标准值 | 29.6 | 15.4 |  | 7.01 |  | 4.96 |  | 1.84 |  | 3.18 |  | 15.7 |  | 3.47 |  | 96 |  |  |  | 15.74 |  | 30.8 |  |  | 3.42 | 13.14 |  |
|  |  | 不确定度 | 1.8 | 0.7 |  | 0.39 |  | 0.46 |  | 0.16 |  | 0.20 |  | 1.6 |  | 0.06 |  | 4 |  |  |  | 0.96 |  | 2.6 |  |  | 0.17 | 0.72 |  |
| 铜镍钴矿石成分分析标准物质 | GBW 07368 | 标准值 | 59.5 | 2.49 |  | 4.27 |  | 1.31 |  | 0.92 |  | 0.32 |  | 7.7 |  | 0.023 |  | 42.2 |  |  |  | 5.93 |  | 12.9 |  |  | 1.49 | 6.4 |  |
|  |  | 不确定度 | 5.2 | 0.38 |  | 0.36 |  | 0.17 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 1.1 |  | 0.002 |  | 3.4 |  |  |  | 0.42 |  | 1.3 |  |  | 0.12 | 0.7 |  |
| 钨锡铋矿石成分分析标准物质 | GBW 07369 | 标准值 | 45.6 | 0.056* |  | 82.9 |  | 18.86 |  | 10.0 |  | 68.5 |  | 7.96* |  | 0.248 |  | 101 |  | 0.35 |  | 29.8 |  | (58.1) |  |  | 8.58 | 34.1 |  |
|  |  | 不确定度 | 1.7 | 0.008* |  | 4.6 |  | 0.96 |  | 1.2 |  | 3.6 |  | 0.32* |  | 0.008 |  | 6 |  | 0.03 |  | 2.0 |  |  |  |  | 0.38 | 1.8 |  |
| 锡铅铜矿石成分分析标准物质 | GBW 07370 | 标准值 | 3.78 | 9.56* |  | 0.34 |  | 0.83 |  | 0.45 |  | 29.8 |  | 0.032* |  | 0.640 |  | 50 |  |  |  | 10.4 |  | 16.9 |  |  | 1.84 | 5.9 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.36 | 0.40* |  | 0.11 |  | 0.09 |  | 0.04 |  | 1.2 |  | 0.007* |  | 0.024 |  | 5 |  |  |  | 0.8 |  | 1.1 |  |  | 0.13 | 0.5 |  |
| 砷铜锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07371 | 标准值 | 45.3 | 0.051* |  | 0.51 |  | 0.52 |  | 8.7 |  | 3.02 |  | 11.7 |  | 0.040 |  | 4.15 |  |  |  | 1.91 |  | 3.62 |  |  | 0.43 | 1.58 |  |
|  |  | 不确定度 | 4.4 | 0.008* |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 1.0 |  | 0.32 |  | 1.2 |  | 0.003 |  | 0.36 |  |  |  | 0.17 |  | 0.28 |  |  | 0.05 | 0.15 |  |
| 铅锌镉矿石成分分析标准物质 | GBW 07372 | 标准值 | 1.96 | 16.7 |  | 0.34 |  | 4.53 |  | 0.97 |  | 2.99 |  | 0.028* |  | 4.72 |  | （79.8） |  |  |  | 16.7 |  | 31.8 |  |  | 3.69 | 13.43 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.34 | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.62 |  | 0.07 |  | 0.34 |  | 0.002* |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 2.4 |  |  | 0.23 | 0.86 |  |
| 铼钼矿石成分分析标准物质 | GBW 07373 | 标准值 | 7.55 | 12.12 |  | 1.09 |  | 5.11 |  | 1.37 |  | 3.20 |  | 0.037* |  | 0.027 |  | 102 |  | 10.9 |  | 24.4 |  | 44.3 |  |  | 5.59 | 20.0 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.38 | 0.58 |  | 0.46 |  | 0.60 |  | 0.16 |  | 0.30 |  | 0.007* |  | 0.002 |  | 11 |  | 0.7 |  | 1.9 |  | 3.8 |  |  | 0.26 | 1.5 |  |
| 辉锑矿石成分分析标准物质 | GBW 07374 | 标准值 | 94.5 | 2.04 |  | 0.44 |  | 3.27 |  | 0.50 |  | 1.23 |  | 0.031* |  | 0.027 |  | 53.5 |  |  |  | 14.8 |  | 25.8 |  |  | 3.18 | 12.29 |  |
|  |  | 不确定度 | 8.2 | 0.22 |  | 0.19 |  | 0.54 |  | 0.05 |  | 0.13 |  | 0.003* |  | 0.003 |  | 5.2 |  |  |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  | 0.20 | 0.74 |  |
| 名 称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |
|  |  |  | Sm |  | Eu |  | Gd |  | Tb |  | Dy |  | Ho |  | Er |  | Tm |  | Yb |  | Lu |  | Y |  |  | F |  |  | S |
| 铜铅锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07367 | 标准值 | 2.49 |  | 0.58 |  | 2.20 |  | 0.33 |  | 1.78 |  | 0.35 |  | 1.01 |  | 0.15 |  | 0.98 |  | 0.15 |  | 9.26 |  |  | 0.074 |  |  | 13.99 |
|  |  | 不确定度 | 0.19 |  | 0.07 |  | 0.14 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.42 |  |  | 0.003 |  |  | 0.32 |
| 铜镍钴矿石成分分析标准物质 | GBW 07368 | 标准值 | 1.34 |  | 0.34 |  | 1.20 |  | 0.20 |  | 1.14 |  | 0.23 |  | 0.61 |  | 0.09 |  | 0.54 |  | 0.09 |  | 5.75 |  |  | 0.021 |  |  | 17.36 |
|  |  | 不确定度 | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.46 |  |  | 0.003 |  |  | 0.60 |
| 钨锡铋矿石成分分析标准物质 | GBW 07369 | 标准值 | 9.26 |  | 0.79 |  | 7.44 |  | 1.55 |  | 10.3 |  | 2.06 |  | 6.53 |  | 1.14 |  | 9.28 |  | 1.36 |  | 66.3 |  |  | 2.37 |  |  | 2.40 |
|  |  | 不确定度 | 0.54 |  | 0.08 |  | 0.72 |  | 0.13 |  | 0.5 |  | 0.14 |  | 0.34 |  | 0.06 |  | 0.60 |  | 0.16 |  | 4.6 |  |  | 0.14 |  |  | 0.11 |
| 锡铅铜矿石成分分析标准物质 | GBW 07370 | 标准值 | 1.10 |  | 0.14 |  | 0.96 |  | 0.14 |  | 0.70 |  | 0.13 |  | 0.39 |  | 0.065 |  | 0.44 |  | 0.073 |  | 3.60 |  |  | 0.036 |  |  | 4.12 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.13 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.007 |  | 0.03 |  | 0.008 |  | 0.34 |  |  | 0.004 |  |  | 0.12 |
| 砷铜锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07371 | 标准值 | 0.34 |  | 0.073 |  | 0.29 |  | 0.042 |  | 0.20 |  | 0.035 |  | 0.12 |  | 0.017 |  | 0.10 |  | 0.019 |  | 1.09 |  |  | 0.015 |  |  | 7.18 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 |  | 0.008 |  | 0.04 |  | 0.008 |  | 0.02 |  | 0.004 |  | 0.03 |  | 0.003 |  | 0.02 |  | 0.004 |  | 0.11 |  |  | 0.002 |  |  | 0.19 |
| 铅锌镉矿石成分分析标准物质 | GBW 07372 | 标准值 | 2.59 |  | 0.58 |  | 2.28 |  | 0.33 |  | 1.86 |  | 0.37 |  | 1.08 |  | 0.16 |  | 1.08 |  | 0.17 |  | 10.09 |  |  | 0.45 |  |  | 11.45 |
|  |  | 不确定度 | 0.24 |  | 0.08 |  | 0.18 |  | 0.03 |  | 0.10 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.46 |  |  | 0.03 |  |  | 0.24 |
| 铼钼矿石成分分析标准物质 | GBW 07373 | 标准值 | 3.52 |  | 0.88 |  | 3.13 |  | 0.46 |  | 2.37 |  | 0.48 |  | 1.37 |  | 0.20 |  | 1.35 |  | 0.21 |  | 13.73 |  |  | 0.37 |  |  | 7.97 |
|  |  | 不确定度 | 0.50 |  | 0.12 |  | 0.28 |  | 0.05 |  | 0.28 |  | 0.04 |  | 0.13 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.03 |  | 0.98 |  |  | 0.08 |  |  | 0.22 |
| 辉锑矿石成分分析标准物质 | GBW 07374 | 标准值 | 2.52 |  | 0.50 |  | 2.13 |  | 0.36 |  | 2.21 |  | 0.45 |  | 1.30 |  | 0.20 |  | 1.27 |  | 0.20 |  | 12.3 |  |  | 0.060 |  |  | 3.59 |
|  |  | 不确定度 | 0.17 |  | 0.07 |  | 0.19 |  | 0.03 |  | 0.18 |  | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.11 |  | 0.02 |  | 1.0 |  |  | 0.004 |  |  | 0.15 |

| 名 称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 |
| 铜铅锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07367 | 标准值 | 38.15 | 5.78 | 20.10 | 5.44 | 1.12 | 0.648 | 1.12 | 0.263 | 0.31 | 0.055 |
|  |  | 不确定度 | 0.98 | 0.16 | 0.42 | 0.26 | 0.05 | 0.022 | 0.05 | 0.014 | 0.02 | 0.008 |
| 铜镍钴矿石成分分析标准物质 | GBW 07368 | 标准值 | 27.9 | 4.03 | 30.0 | 3.49 | 9.67 | 0.485 | 0.320 | 0.327 | 0.070 | 0.067▲ |
|  |  | 不确定度 | 1.8 | 0.28 | 1.7 | 0.24 | 0.64 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.009 | 0.055~0.096 |
| 钨锡铋矿石成分分析标准物质 | GBW 07369 | 标准值 | 48.2 | 8.43 | 8.44 | 9.18 | 1.06 | 0.96 | 1.85 | 0.222 | 1.20 | 0.153 |
|  |  | 不确定度 | 1.7 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.016 | 0.06 | 0.014 |
| 锡铅铜矿石成分分析标准物质 | GBW 07370 | 标准值 | 0.98 | 0.45 | 68.7 | 1.69 | 0.35 | 0.023 | 0.017 | 0.046 | 0.47 | 0.052 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.04 | 2.6 | 0.13 | 0.02 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.04 | 0.005 |
| 砷铜锌矿石成分分析标准物质 | GBW 07371 | 标准值 | 2.30 | 0.44 | 3.87 | 23.9 | 12.20 | 0.022 | 0.049 | 0.020 | 0.027 | 0.025 |
|  |  | 不确定度 | 0.16 | 0.08 | 0.26 | 1.6 | 0.82 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| 铅锌镉矿石成分分析标准物质 | GBW 07372 | 标准值 | 43.2 | 7.04 | 13.17 | 6.24 | 1.20 | 1.11 | 1.83 | 0.276 | 0.170 | 0.077 |
|  |  | 不确定度 | 1.2 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.022 | 0.008 | 0.004 |
| 铼钼矿石成分分析标准物质 | GBW 07373 | 标准值 | 52.7 | 11.05 | 6.43 | 3.85 | 2.04 | 2.14 | 2.28 | 0.41 | 0.110 | 0.169 |
|  |  | 不确定度 | 1.8 | 0.38 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.008 | 0.028 |
| 辉锑矿石成分分析标准物质 | GBW 07374 | 标准值 | 65.4 | 4.94 | 2.22 | 4.24 | 2.17 | 0.089 | 1.55 | 0.180 | 0.112 | 0.070 |
|  |  | 不确定度 | 3.6 | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.009 | 0.11 | 0.017 | 0.010 | 0.006 |

*质量分数为×10-2

▲标准值为中位值，其下为置信限

研制单位：湖北省地质实验研究所（武汉市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | GBW08195 | 一氧化碳 | 2.000 ~ 8.000 | 0.6 |
|  |  | 二氧化碳 | 9.400 ~ 13.60 |  |
|  |  | 1,3-丁二烯 | （40.0 ~ 160.0）×10-4 |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度（×10-6mol/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 |
| 血清甲状腺素标准物质 | GBW09127 | 75.9 | 1.8 |
|  | GBW09128 | 105.3 | 2.2 |
|  | GBW09129 | 114.7 | 2.1 |
|  | GBW09130 | 187.4 | 2.9 |

研制单位：北京医院（北京市）卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 量浓度（×10-3mol/L） |  |  |  | 量浓度（g/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总胆固醇 | 总甘油 | 高密度 脂蛋白胆固醇 | 低密度 脂蛋白胆固醇 | 载脂蛋白A-I | 载脂蛋白B |
| 血清总胆固醇、总甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A-I和载脂蛋白B标准物质 | GBW09193 | 标准值 不确定度 | 4.39 0.07 | 0.81 0.03 | 1.49 0.04 | 2.56 0.06 | 1.44 0.03 | 0.77 0.02 |
|  | GBW09194 | 标准值 不确定度 | 5.98 0.08 | 1.84 0.04 | 1.39 0.04 | 3.60 0.07 | 1.55 0.03 | 1.22 0.02 |
|  | GBW09195 | 标准值 不确定度 | 3.80 0.06 | 1.38 0.04 | 1.02 0.04 | 2.23 0.06 | 1.10 0.03 | 0.83 0.02 |
|  | GBW09196 | 标准值 不确定度 | 5.54 0.08 | 1.95 0.04 | 1.30 0.05 | 3.34 0.07 | 1.44 0.03 | 1.15 0.02 |

研制单位：北京医院老年医学研究所（北京市）

卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 量浓度（×10-6mol/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孕酮 | 睾酮 | 雌二醇* | 氢化可的松 |
| 冰冻人血清中孕酮、睾酮、雌二醇和氢化可的松标准物质 | GBW09197 | 标准值 不确定度 | 5.00 0.13 | 1.39 0.15 | 241.7 7.0 | 470 22 |
|  | GBW09198 | 标准值 不确定度 | 0.28 0.03 | 20.73 0.81 | 125.3 6.5 | 336 14 |
|  | GBW09199 | 标准值 不确定度 | 35.38 0.90 | 28.3 1.5 | 1006 31 | 780 34 |

*　单位为×10-9mol/L

研制单位：北京医院（北京市）卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汞 |
| 霜类化妆品中汞成分分析标准物质 | GBW09306 | 标准值 不确定度 | 0.67 0.05 |
|  | GBW09307 | 标准值 不确定度 | 1.35 0.09 |
|  | GBW09308 | 标准值 不确定度 | 12.9 0.8 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-氨基乙内酰脲盐酸盐纯度标准物质 | GBW10104 | 99.4 | 0.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯甲酸纯度标准物质 | GBW10105 | 99.9 | 0.3 |
| 富马酸二甲酯纯度标准物质 | GBW10106 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 膜厚（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 | GBW 13957 | 标准值 不确定度 | 12.56 0.30 |
|  | GBW 13958 | 标准值 不确定度 | 20.87 0.36 |
|  | GBW 13959 | 标准值 不确定度 | 57.55 0.50 |
|  | GBW 13960 | 标准值 不确定度 | 106.1 1.7 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘油纯度标准物质 | GBW（E）061950 | 99.5 | 0.3 |
| 乙霉威纯度标准物质 | GBW（E）061951 | 99.7 | 0.3 |
| 麝香草酚纯度标准物质 | GBW（E）061952 | 99.9 | 0.4 |
| 磺胺吡啶纯度标准物质 | GBW（E）061953 | 99.7 | 0.4 |
| 对羟基苯甲酸纯度标准物质 | GBW（E）061954 | 99.6 | 0.5 |
| 丁酸苄酯纯度标准物质 | GBW（E）061955 | 99.7 | 0.3 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯纯度标准物质 | GBW（E）061956 | 99.2 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061957 | 1～30 |  | 1 |
| 氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质 | GBW（E）061958 | 二氧化碳 | 6.00～6.50 | 1 |
|  |  | 氧气 | 5.00 |  |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061959 | （100～1000）×10-4 |  | 2 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061960 | （100～1000）×10-4 |  | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061961 | （100～1000）×10-4 |  | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061962 | 0.5～3.0 |  | 2 |
| 空气中一氧化碳、氦混合气体标准物质 | GBW（E）061963 | CO | 0.28 | 2 |
|  |  | He | 10 |  |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061964 | 1.00 | 2 |

研制单位：济宁协力特种气体有限公司（济宁市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩气中氢气气体标准物质 | GBW（E）061965 | 1.00-2.00 | 2 |
|  |  | 2.00-30.0 | 1 |
| 氩气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061966 | 1.00-2.00 | 2 |
|  |  | 2.00-30.0 | 1 |
| 空气中氢气气体标准物质 | GBW（E）061967 | 0.40-1.00 | 2 |
|  |  | 1.00-2.40 | 1 |
| 空气中乙炔气体标准物质 | GBW（E）061968 | 0.25-1.00 | 2 |
|  |  | 1.00-1.50 | 1 |
| 氮中氯乙烯气体标准物质 | GBW（E）061969 | （10.0-50.0）10-4 | 2 |
|  |  | 50.010-4-2.00 | 1 |
| 氮中1,3-丁二烯气体标准物质 | GBW（E）061970 | （10.0-50.0）10-4 | 2 |
|  |  | 50.010-4-2.00 | 1 |

研制单位：南京天泽气体有限责任公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷中正己烷、正戊烷、 异戊烷、新戊烷、正丁烷、 异丁烷、丙烷、乙烷、 二氧化碳和氮混合气体 标准物质 | GBW（E）061971 | 正己烷 | 0.10 | 2 |
|  |  | 正戊烷 | 0.10 |  |
|  |  | 异戊烷 | 0.10 |  |
|  |  | 新戊烷 | 0.10 |  |
|  |  | 正丁烷 | 0.10 |  |
|  |  | 异丁烷 | 0.10 |  |
|  |  | 丙烷 | 0.20 |  |
|  |  | 乙烷 | 1.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00 |  |
|  |  | 氮气 | 1.00 |  |
| 甲烷中正己烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | GBW（E）061972 | 正己烷 | 0.20 | 2 |
|  |  | 正戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 异戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 新戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 正丁烷 | 1.00 |  |
|  |  | 异丁烷 | 1.00 |  |
|  |  | 丙烷 | 1.00 |  |
|  |  | 乙烷 | 5.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5.00 |  |
|  |  | 氮气 | 5.00 |  |

研制单位：南京天泽气体有限责任公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮和二氧化硫混合气体标准物质 | GBW（E）061973 | NO | 20010-4 | 2 |
|  |  | SO2 | 20010-4 |  |
| 氮中一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061974 | NO | （300~1900）×10-4 | 2 |
|  |  | CO | 0.50~4.80 |  |
|  |  | CO2 | 3.60~7.20 |  |
|  |  | C3H8 | （300~1800）×10-4 |  |
|  |  | NO | （1900~3000）×10-4 | 1 |
|  |  | CO | 4.80~8.00 |  |
|  |  | CO2 | 7.20~12.0 |  |
|  |  | C3H8 | （1800~3200）×10-4 |  |
| 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061975 | H2 | 100010-4 | 2 |
|  |  | O2 | 200010-4 |  |
|  |  | N2 | 800010-4 |  |
|  |  | CO | 100010-4 |  |
|  |  | CO2 | 300010-4 |  |
|  |  | CH4 | 10010-4 |  |
|  |  | C2H2 | 5010-4 |  |
|  |  | C2H4 | 10010-4 |  |
|  |  | C2H6 | 10010-4 |  |

研制单位：南京天泽气体有限责任公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中咪鲜胺溶液标准物质 | GBW（E）082492 | 100 | 2 |
| 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 | GBW（E）082493 | 400 | 2 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中萘溶液标准物质 | GBW（E）082494 | 100 | 3 |
| 甲醇中苊烯溶液标准物质 | GBW（E）082495 | 100 | 3 |
| 甲醇中苊溶液标准物质 | GBW（E）082496 | 100 | 3 |
| 乙腈中芴溶液标准物质 | GBW（E）082497 | 100 | 4 |
| 甲醇中菲溶液标准物质 | GBW（E）082498 | 100 | 3 |
| 甲醇中荧蒽溶液标准物质 | GBW（E）082499 | 100 | 3 |
| 甲醇中芘溶液标准物质 | GBW（E）082500 | 100 | 3 |
| 甲醇中苯并（a）蒽溶液标准物质 | GBW（E）082501 | 100 | 3 |
| 甲醇中䓛溶液标准物质 | GBW（E）082502 | 100 | 3 |
| 甲醇中苯并（b）荧蒽溶液标准物质 | GBW（E）082503 | 100 | 4 |
| 甲醇中苯并（k）荧蒽溶液标准物质 | GBW（E）082504 | 100 | 3 |
| 甲醇中苯并（a）芘溶液标准物质 | GBW（E）082505 | 100 | 3 |
| 甲醇中茚并（1,2,3-c,d）芘溶液标准物质 | GBW（E）082506 | 100 | 3 |
| 乙腈中二苯并（a,h）蒽溶液标准物质 | GBW（E）082507 | 100 | 3 |
| 乙腈中苯并（g,h,i）苝溶液标准物质 | GBW（E）082508 | 100 | 4 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）082509 | 20 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）082510 | 80 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）082511 | 10 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）082512 | 100 | 2 |
| 氮中氧硫化碳气体标准物质 | GBW（E）082513 | 1 | 2 |

研制单位：乌鲁木齐天合优标准物质有限公司（乌鲁木齐市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（µg/mL） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水中氟离子溶液标准物质 | GBW（E）082514 | 1000 |  | 1 |
| 水中氯离子溶液标准物质 | GBW（E）082515 | 1000 |  | 1 |
| 水中硝酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）082516 | 1000 |  | 1 |
| 水中硫酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）082517 | 1000 |  | 1 |
| 水中氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）082518 | 氟离子 | 5.00 | 2 |
|  |  | 氯离子 | 8.00 | 2 |
|  |  | 硝酸根离子 | 8.00 | 2 |
|  |  | 硫酸根离子 | 40.0 | 1 |

研制单位：浙江省计量科学研究院（杭州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | S浓度（mg L-1) | n(32S)/n(34S) | n(33S)/n(34S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水中硫酸盐硫含量及同位素（32S、33S和34S）溶液标准物质 | GBW（E）082519 | 标准值 不确定度 | 100 1 | 23.17 0.12 | 0.1821 0.0014 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 司坦唑醇纯度标准物质 | GBW（E）090638 | 99.5 | 0.3 |
| 磺胺纯度标准物质 | GBW（E）090639 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-6） | 不确定度（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
| EGFR-1（18-; 19-,20-;21-）基因突变标准物质 | GBW（E）090640 | 233 | 9 |
| EGFR-2（18-719S; 19-EA746_A750del; 21-L858R）基因突变标准物质 | GBW（E）090641 | 122 | 5 |
| EGFR-3（18-719A，19-E746_A750del; 21-L861Q）基因突变标准物质 | GBW（E）090642 | 128 | 4 |
| EGFR-4（20-T790_S768I）EGFR基因突变标准物质 | GBW（E）090643 | 135 | 6 |
| EGFR-5（18-719C，19-L474_T751del）基因突变标准物质 | GBW（E）090644 | 129 | 4 |
| EGFR-6（19-L747_S752del, 20-V769_D770insASV）基因突变标准物质 | GBW（E）090645 | 143 | 5 |
| EGFR-7（19-E746_S752>V, 20-D770_N771insG）基因突变标准物质 | GBW（E）090646 | 150 | 5 |
| EGFR-8（19-E746_T751del, 20-H773_V774insH）基因突变标准物质 | GBW（E）090647 | 156 | 9 |
| EGFR-9（19-L747_T751>P, 20-D770_N771insSVD）基因突变标准物质 | GBW（E）090648 | 134 | 4 |
| EGFR-10（19-E747_A750>P）基因突变标准物质 | GBW（E）090649 | 140 | 6 |
| EGFR-11（19-L747_E749del）基因突变标准物质 | GBW（E）090650 | 138 | 6 |
| EGFR-12（19-L747_P753>Q）基因突变标准物质 | GBW（E）090651 | 150 | 5 |
| FMR-1（50CGG）基因突变标准物质 | GBW（E）090652 | 122 | 5 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编号 | 浓度（IU/mL） | 不确定度（IU/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻人血清甲胎蛋白标准物质 | GBW（E）090653 | 23.0 | 2.8 |
|  | GBW（E）090654 | 93.2 | 5.4 |
|  | GBW（E）090655 | 26.1×102 | 2.3×102 |
| 人源基质癌胚抗原成分分析标准物质 | GBW（E）090656 | 0.26 | 0.03 |
|  | GBW（E）090657 | 1.48 | 0.08 |
|  | GBW（E）090658 | 13.6 | 0.9 |

研制单位：首都医科大学附属北京朝阳医院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 核糖核酸含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒核糖核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090659 | 1.4×103 | 46 |
|  | GBW（E）090660 | 1.2×104 | 38 |
|  | GBW（E）090661 | 1.4×105 | 34 |
|  | GBW（E）090662 | 1.3×106 | 31 |
| 人类免疫缺陷病毒1型核糖核酸（HIV-I RNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090663 | 2.1×104 | 25 |
| 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090664 | 2.1×103 | 39 |
|  | GBW（E）090665 | 2.1×104 | 34 |
|  | GBW（E）090666 | 2.0×105 | 30 |
|  | GBW（E）090667 | 2.1×106 | 30 |
| 人乳头瘤病毒16型脱氧核糖核酸（HPV16 DNA）液体标准物质 | GBW（E）090668 | 1.1×103 | 28 |
|  | GBW（E）090669 | 1.2×104 | 21 |
|  | GBW（E）090670 | 1.1×105 | 18 |
|  | GBW（E）090671 | 1.1×106 | 17 |
| 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸（HPV18 DNA）液体标准物质 | GBW（E）090672 | 1.1×103 | 29 |
|  | GBW（E）090673 | 1.1×104 | 25 |
|  | GBW（E）090674 | 1.0×105 | 23 |
|  | GBW（E）090675 | 1.1×106 | 20 |
| 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸（HCMV DNA）液体标准物质 | GBW（E）090676 | 1.8×103 | 40 |
|  | GBW（E）090677 | 2.0×104 | 34 |
|  | GBW（E）090678 | 2.4×105 | 30 |
| EB病毒脱氧核糖核酸（EBV DNA）液体标准物质 | GBW（E）090679 | 5.0×103 | 36 |
|  | GBW（E）090680 | 5.1×104 | 20 |
|  | GBW（E）090681 | 5.4×105 | 17 |

# 研制单位：广州邦德盛生物科技有限公司（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 抗原含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）系列血清 （液体）标准物质 | GBW（E）090682 | 99.7 | 6 |
|  | GBW（E）090683 | 49.8 | 9 |
|  | GBW（E）090684 | 4.0 | 13 |
|  | GBW（E）090685 | 1.99 | 13 |
|  | GBW（E）090686 | 1.00 | 13 |
|  | GBW（E）090687 | 0.50 | 14 |
|  | GBW（E）090688 | 0.20 | 25 |

研制单位：郑州安图生物工程股份有限公司（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒抗体 （抗-HCV）系列血清（液体） 标准物质 | GBW（E）090689 | 8.05 | 4 |
|  | GBW（E）090690 | 4.03 | 5 |
|  | GBW（E）090691 | 2.03 | 6 |
|  | GBW（E）090692 | 1.01 | 9 |
|  | GBW（E）090693 | 0.51 | 10 |
|  | GBW（E）090694 | 0.20 | 20 |

研制单位：郑州安图生物工程股份有限公司（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗-HIV-1） 系列血清（液体） 标准物质 | GBW（E）090695 | 32.3 | 7 |
|  | GBW（E）090696 | 16.2 | 8 |
|  | GBW（E）090697 | 8.08 | 7 |
|  | GBW（E）090698 | 4.05 | 7 |
|  | GBW（E）090699 | 2.00 | 11 |
|  | GBW（E）090700 | 1.01 | 10 |
|  | GBW（E）090701 | 0.51 | 12 |
|  | GBW（E）090702 | 0.20 | 25 |

研制单位：郑州安图生物工程股份有限公司（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（mIU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅毒螺旋体抗体（抗-TP）系列血清（液体） 标准物质 | GBW（E）090703 | 404 | 22 |
|  | GBW（E）090704 | 202 | 22 |
|  | GBW（E）090705 | 101 | 23 |
|  | GBW（E）090706 | 24.0 | 24 |
|  | GBW（E）090707 | 12.1 | 24 |
|  | GBW（E）090708 | 6.3 | 21 |
|  | GBW（E）090709 | 3.1 | 23 |

研制单位：郑州安图生物工程股份有限公司（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦芽酚纯度标准物质 | GBW（E）100347 | 99.7 | 0.4 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）